WWW.Oil18.ru   902313@inbox.ru

Первичное заполнение (после СОЖ других фирм):

1. Полностью удалить прежде применявшуюся СОЖ из системы.

2. Бак для СОЖ, а также оборудование, тщательно очистить от стружки и отложений.

3. Промыть оборудование и систему подачи СОЖ 1-2%-ной эмульсией Blasocut (20-40 мин),  после чего слить её (допускается применение этой эмульсии для промывки другого оборудования).

4. Ополоснуть оборудование чистой питьевой водой.

Примечание. Очиститель Blasoclean B применять только при наличии больших грибковых отложений, а также перед применением Blasocut Vasco 1000.

Обращаем Ваше внимание на то, что для первичного заполнения рекомендуется несколько повышенная концентрация.

Смешивание

Наполните бак для СОЖ чистой питьевой водой и постепенно добавляйте туда соответствующее  количество концентрата при постоянном и тщательном размешивании.

Допустимые температуры при смешивании:

концентрат - минимум +10 град.С,  вода - максимум +30 град.С.

Для получения наилучшей эмульсии, а также для убыстрения и упрощения этого процесса, рекомендуется применение смесителя Jetmix (необходимо давление в водяной сети 2-6 атм).

Jetmix для монтажа на бочку, арт. 9275	Mini-Jetmix, арт. 9264

Не рекомендуется:

Применять для размешивания сжатый воздух, водяную струю, водяной насос

Применять смягченную и техническую воду. Идеальная жесткость воды 7-20 dH

Применять на оборудовании с оцинковаными баками и трубопроводами

Смешивать СОЖ Blasocut с СОЖ других фирм

Лить чистую воду в концентрат или эмульсию! Для снижения концентрации эмульсии применять раствор малой концентрации (1-2%)

Хранение

Концентраты серии Blasocut имеют практически неограниченный срок хранения и морозоустойчивость до -70 0С.

Необходимо:

1. После одного года хранения переворачивать бочки

2. Избегать попадания на бочки прямых солнечных лучей

3. Во избежание частичной кристаллизации не допускать снижения температуры ниже допустимой нормы

Наблюдение

Для того, чтобы СОЖ прослужила Вам как можно дольше, необходимо:

1. Периодически контролировать уровень концентрации при помощи ручного рефрактометра или лабораторными методами (интервалы определяются условиями работы оборудования)

2. Определять рН-показатель с помощью индикаторов или электрометрически. Нормальная величина рН= 8.3 - 9.0

3. Периодически удаляйте всплывающие посторонние масла с поверхности СОЖ (после периода простоя оборудования). Для этой цели мы рекомендуем использовать маслосборник Air-Skimmy.

4. Как наиболее простой и доступный метод очистки загрязненной СОЖ, рекомендуется метод отстаивания в течение не менее 48 часов. Очищенную СОЖ можно применять вновь.

Запрещается:

Добавлять в эмульсию различные средства: бактерициды, антикоррозийные присадки, противопенные добавки, чистящие и моющие средства и т.п.

Допускать снижение концентрации раствора ниже приведенной минимальной:

Blasocut 2000 Universal, Blasocut 2000 CF, Blasocut 4000 Strong - минимальная концентрация 5%, максимальная 25%, cредняя 5-7%

Blasocut Grindex Universal, Blasocut 4000 CF: для шлифования - минимальная концентрация  3%, максимальная 20%, cредняя 3-4%; для лезвийной обработки - минимальная концентрация 5%, максимальная 20%, cредняя 6-7%.

Для ухода за оборудованием следует применять имеющийся в баке раствор Blasocut (оборудование после этого можно не вытирать).

Утилизация

Нашей первой целью является уход за эмульсией, а не ее утилизация. Но, если в завершение эмульсию все же надо утилизировать, вы можете использовать любой из известных методов.

Утилизация базируется в основном на:

Разделении масла и воды

Сжигании масляной фазы

Очистке и отводе воды

Основные методы разделения:

химическое разделение (кислотой/солью)

термическое разделение (испарение)

механическое разделение (ультрафильтрация, обратный осмос)